着色玻璃标准

前言 本标准光学性能指标、分类方法、光学性能测试方法等内容参考日本JIS R3208-1998《吸热玻璃》。 本标准是在原JC/T 536-1994《吸热玻璃》的基础上进行制定的。 本标准在制定时参照GB 11614-1999《浮法玻璃》国家标准将着色的浮法玻璃按用途分为制镜级、汽车级、建筑级，并按不同的用途确定了不同的质量指标；对于着色的普通平板玻璃按 GB 4871-1995 《普通平板玻璃》划分等级。 本标准自实施之日起，原JC/T 536-1994作废。 本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位：秦皇岛玻璃工业研究设计院。 本标准参加起草单位：中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、山东蓝星玻璃集团有限公司。 本标准主要起草人：刘起英、黄建斌、赵洪力、谭小健。 中华人民共和国国家标准 着色玻璃 范围 本标准规定了着色玻璃的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于基体着色的浮法玻璃和普通平板玻璃。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 2680-1994 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定（neq ISO 9050:1990) GB 4871-1995 普通平板玻璃 GB 11614--1999 浮法玻璃 CUB/T 11942--1989 彩色建筑材料色度测量方法 3 分类 3.1 着色玻璃按生产工艺分为着色浮法玻璃和着色普通平板玻璃。 3.2 着色浮法玻璃按用途分为制镜级、汽车级、建筑级。着色普通平板玻璃按GB 4871划分等级。 3.3 着色玻璃按色调分为不同的颜色系列，包括茶色系列、金色系列、绿色系列、蓝色系列、紫色系列、灰色系列、红色系列等。 3.4 着色浮法玻璃按厚度分为以下种类：2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,15 mm、19 mm。 着色普通平板玻璃按厚度分2 mm,3 mm,4 mm,5 mm. 4 要求 4.1 尺寸允许偏差、厚度允许偏差、对角线差、弯曲度 着色浮法玻璃应符合GB 11614相应级别的规定。 着色普通平板玻璃应符合GB 4871相应级别的规定。 4.2 外观质量 着色普通平板玻璃外观质量应符合GB 4871相应级别的规定。 着色浮法玻璃外观质量中，光学变形的入射角各级别均降低 5°，其余各项指标均应符合 GB 11614相应级别的规定。 4.3 光学性能 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm着色浮法玻璃及着色普通平板玻璃的可见光透射比均不低于25％,8 mm,10 mm,12 mm,15 mm,19 mm的着色浮法玻璃的可见光透射比均不低于18％。 着色浮法玻璃、着色普通平板玻璃的可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比允许偏差值应符合表1的规定。 表 1 着色玻璃的光学性能 类 别 偏 差 可见光 （380～780nm） 投射比/％ 太阳光 （340～1800nm） 直接透射比/% 太阳能 （340～1800nm） 总投射比/％ 着色浮法玻璃 ±2.0 ±3.0 ±4.0 着色普通平板玻璃 ±2.5 ±3.5 ±4.5 4.4 颜色均匀性 着色玻璃的颜色均匀性，采用CIELAB均匀色空间的色差 △E﹡ab来表示。同一片和同一批产品色差应符合表 2规定。 表 2 着色玻璃的颜色均匀性 类别 △E﹡ab（CIELAB） 着色浮法玻璃 ≤2.5 着色普通平板玻璃 ≤3.0 4.5 超过本章要求的产品由供需双方协商解决。 5 检验方法 5.1 尺寸允许偏差、厚度允许偏差、对角线差、弯曲度、外观质量 着色浮法玻璃按GB 11614规定进行检验； 着色普通平板玻璃按 GB 4871规定进行检验。 5.2 光学性能 着色玻璃的光学性能按GB/T 2680进行测定。 5.3 颜色均匀性 按GB/T 11942规定测定着色玻璃透射颜色的色差。 5.3.1 同一片玻璃的色差 在一片玻璃的四角和正中间取 50 mm X 50 mm的试样五小片，试样外边缘距该玻璃边缘 50m（如图 1所示），以中间作为标准片，其余四片均与该片进行透射颜色的比较，分别测得 4个 △E﹡ab值，4值中的最大值应符合表 2的规定。 5.3.2 同一批玻璃的色差 从同一批随机抽取的玻璃样本中再随机抽取五片，在相同的位置测量其 L﹡,a﹡ ,b﹡值，以其中a﹡或b﹡最大或最小的一片作为标准片，其余的四片均与该片进行透射颜色的比较，分别测得 4个 △E﹡ab值，4个值中的最大值应符合表 2的规定。 6 检验规则 6.1 出厂检验 玻璃出厂时，必须进行出厂检验，检验项目为本标准规定的所有要求。 6.2 组批与抽样规则 6.2. 1 组批：同一颜色、同一工艺、同一等级、稳定连续生产的产品可组为一批。 6. 2.2 对产品尺寸允许偏差、厚度允许偏差、对角线差、弯曲度及外观质量进行检验时，按表 3规定进行随机抽样。 表 3 抽样表 批量范围 样本大小 合格判定数 不合格判定数 ≤50 51～90 91～150 151～280 281～500 501～1000 1001～5000 5001～10000 ≥10001 8 13 20 32 50 80 90 100 120 1 2 3 5 7 10 13 16 20 2 3 4 6 8 11 14 17 21 6.2.3 对产品的光学性能进行检验时，每批随机抽取 3片试样。 6.2.4 对产品的颜色均匀性进行检验时，每批随机抽取 5片试样。 6.3 判定规则 6.3.1 对产品尺寸允许偏差、厚度允许偏差、对角线差、弯曲度及外观质量进行检验时：一片玻璃检验结果，各项指标均符合本标准规定的全部要求为合格。 同一批玻璃检验结果，若不合格数不大于表 3中规定的不合格判定数时，则定为该批产品上述指标合格，否则定为不合格。 6.3.2 对产品光学性能进行检验时，3片试样需在同一位置进行检测，若 3片试样均符合 4. 3规定，则判定该批产品该项指标检验合格。 6.3.3 对颜色均匀性进行检验时，5片试样色差的最大值应符合表 2规定，则判定该批产品该项指标检验合格，否则不合格。 6.4 出厂检验时，上述 6. 3. 1,6. 3. 2和6. 3. 3检验都合格，则该批产品判定合格，否则判定不合格。 7 标志、包装、运输、贮存 着色浮法玻璃应符合GB 11614有关规定。 着色普通平板玻璃应符合GB 4871有关规定。 着色玻璃均应在产品标志上增印表示颜色的字样，并在颜色字样后面明示可见光透射比系列值。例如，绿色一50表示绿颜色的玻璃，可见光透射比为 50％系列。