- 中空玻璃测试方法

中华人民共和国国家标准 中空玻璃测试方法 Testing method of insulating glass 1 适用范围 本方法适用于胶封双层中空玻璃的露点、密封、紫外线照射、高温高湿、气候循环试验。 2 试样制备 2.1由4 mm厚的浮法或普通平板玻璃制成，长510+3 0mm，宽360+3 0 mm，空间间距为12 mm的双层中空玻璃试样20块。 2.2 试样标志要清楚，并在材料、结构和制造工艺方面应有充分的代表性。 2.3 试样擦拭后，分别置于梯形箱体，内装4个20W日光灯制成的观察箱 （见图1）内的框架上，然后开灯，在离试样2 m处，视线与试样垂直观察。如果玻璃内表面有污物存在，则不能用于试验。 1一箱体；2一试样；3一日光灯 2.4 20块试样通过密封、露点试验后，按下表分配数量进行试验： 试验名称; 试验数量; 备用数量. 紫外线照射试验; 2; 2. 气候循环试验; 4; 2. 高湿高温试验; 8; 2. 3验试 3.1密封试验 3.1.1仪器设备 3.1.1.1 真空箱：由金属材料制成的能达到试验要求真空度的箱子。真空箱内装有测量厚度变化的支架和百分表 （见图2）。 3.1.2 试拉准备 试验前，试样应在23±2℃的环境温度内放置12h以上。 3.1.3 试验步骤 3.1.3.1 将试样分批放人真空箱内，安装在装有百分表的支架中。 3.1.3.2 把百分表调整到零点或记下百分表的初始读数。 3.1.3.3 试验时把真空箱内压力降到低于环境气压10±0.5kPa (100±5 mbar)。在到达低压后5～10min内记下百分表读数，计算出厚度增长值d1, 3.1.3.4 保持低压2.5 h后，在5 min内再记百分表的读数，计算出厚度增长值dZ , 3.1.3.5 渗漏偏差判定 a. 厚度增长值dl必须≥0.8mm为不渗漏。 b. 2.5h后厚度增长偏差δ＝（d2－d1）/ d1×100＜15％为不渗漏。 3.2 露点试验 3.2.1仪器设备 露点仪：测量管的高度为300 mm 测量表面直径为Φ50 mm （见图3） 温度计：测量范围为一80~30℃，精度为为1℃。 3.2.2 试验准备 试验前将全部试样在温度23 ±2℃，相对湿度30~75％的条件下放置一周。 3.2.3 试验步骤 3.2.3.1向露点仪的容器中注人深约25 mm的乙醇或丙酮，再加入于冰，使其温度冷却到等于或低于一40℃，并在试验中保持该温度。 3.2.3.2 将试样水平放置，在上表面涂一层乙醇或丙酮，使露点仪与该表面紧密接触，停留3 min。 3.2.3.3 移开露点仪，立刻观察玻璃试样的内表面上有无结露或结霜。 3.3 紫外线照射试验 3.3.1 仪器设备 紫外线试验箱：箱体尺寸为560 mm x 560 m m x 560 m m，内装由紫铜板制成功150 mm的冷却盘 2个及测量温度用WSS型0~100℃的温度计。 光源为MLV型300 W紫外线灯，电压为220 ± 5 V，其输出功率不低于40W/m2每次试验前必须用照度计检查光源输出功率。 3.3.2 试验准备 试验时，试验箱内温度为50±3℃，其箱外环境温度为23±2℃。 3.3.3 试验步骤 3.3.3.1 在试验箱内放2块试样，试样放置如图4，使其与光源相距300 m m，在每块试样中心表面各放置冷却板，然后连续通水冷却，进口水温保持在16±2℃,冷却板进出口水温相差不得超过2 ℃。 3.3.3.2 紫外线连续照射168 h后，把试样移出放到23±2℃温度下存放一周，然后擦净表面。 3.3.3.3按照2.3观察试样的内表面有无雾状、油状或其他污物。 3.3.3.4 如果有1块或2块试样有雾、油或者其他污物，可另取2块备用试样重新试验，在试验中，试样破碎可以更换。 3.4 气候循环试验 3.4.1 仪器设备 气候试验装置：由加热、冷却、喷水、吹风及能够达到模拟气候变化要求的部件构成 （见图5）。 3.4.2 试验准备 取未经3.3试验的4块试样装在气候试验装置的框架上，试样的一个表面暴露在气候循环条件下，另一表面暴露在环境温度下。安装时注意不要使试样产生机械应力。 3.4.3 试验步骤 3.4.3.1气候试验进行320个连续循环，每个循环周期分为三个阶段。 a.加热阶段：时间为90±lmin，在60±30 mi n内加热到52 ± 2℃，其余时间保温。 b.冷却阶段：时间90±1 min，冷却25min后用24±3℃的水向试样表面喷5 min，其余时间通风冷却。 c.制冷阶段：时间90±1 min，在60±30min内将温度降低到一15±2℃，其余时间保温。 试验最初50个循环里最多允许2块试样破裂，可用备用试样更换，更换后继续试验。 3.4.3.2 完成320次循环后，移出试样，在23±2℃和相对湿度30～75％的条件下放置一周，然后测量露点。 3.5 高温高湿试验 3.5.1 仪器设备 高温高湿试验箱 （见图6）：它由加热、喷水装置构成能够达到试验要求的温度和湿度。 1一试样；2一隔板；3一喷水嘴，4一喷射产生的气流 3.5.2 试验条件 取未经3.3和3.4试验的8块试样放置在相对湿度大于95％的高温高湿试验箱内，在箱壁和隔板之间连续喷水，使温度在25±3℃～55±3℃之间有规律变动。 3.5.3 试验步骤 3.5.3.1 试验要进行224次循环，每个循环分为两个阶段 a.加热阶段：时间140±1 min，在90±1 min内把箱内温度升高到55±3℃，其余时间保温。 b.冷却阶段：时间40±1 min，在30±1 min内把箱内温度降低到25±3℃，其余时间保温。 3.5.3.2试验最初50个循环里最多允许有2块试样破裂，可以更换，更换后继续试验。 3.5.3.3完成224次循环后移出试样，在温度23±20C，相对湿度30～75％之间放置一周，然后测虽露点。 4 试验报告 试验报告应包括如下内容： a. 试样尺寸。 b. 玻璃厚度，空气层厚度。 c. 于燥剂类型和数量，密封胶类型及制作工艺。 d. 生产厂名称，生产日期。 e. 试验结果。