- 汽车安全玻璃标准

GB/T 17340-1998 前言 本标准是根据日本JASO M501-94《汽车用安全玻璃》和GB 9656-88(汽车用安全玻璃》中“尺寸偏差”及“外观要求”两部分内容进行编制的，在技术内容上与JASO M504-94等效。 由于 G B 9 656-88为强制性标准，而“尺寸偏差”及“外观要求”两部分内容不属于强制性标准的内容范围，因此将此两部分内容单列为一推荐性国家标准，即本标准。与GB 9656-88相比，本标准取消了对优等品的规定；对平型制品弯曲度的规定有所改变，其他技术指标无大变化。 本标准由国家建筑材料工业局提出。 本标准由全国汽车标准化找术委员会安全玻璃分技术委员会归口。 本标准起草单位：中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所。 本标准 主要起草人：莫娇、戴克攻、杨建军、石新勇、张大顺、王睿。 中华人民共和国国家标准汽车安全玻璃的尺寸、形状及外观 GB/T 17340一1998 Road vehicles--Safety glasses-Dimensions，shapes and appearances 范围 本标准规定了汽车用安全玻璃的尺寸、形状及外观，适用于汽车用安全玻璃，也适用于其他道路车辆用安全玻璃。 2 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 JC /T 63 2-1996 汽车安全玻璃术语 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1 曲线部：图1中的R部分（图1中R部分的终止点包含于曲线部）。 3.2 设计线：检验样架上画的基准形线。 3.3 基准边：玻璃上预先确定的一条边，通常为最长的边。 3.4 基准边偏差：玻璃基准边与设计线之间的偏差（见图1中A）。 3.5 纵向尺寸偏差：玻璃周边与设计线之间的偏差（见图1中B）。 3.6 横向尺寸偏差：玻璃周边与设计线之间的偏差（见图1中C）。 3.7 曲线部偏差：玻璃曲线部与设计线之间的偏差（见图1中D）。 本标准其他名词术语与JC/T 632一致。 4 种类、符号及应用 安全玻璃的种类、符号及应用如表1所示。 表1种类、符号及应用 种类; 符号; 应用. A类夹层玻璃; LA; 前挡风和前风窗以外. B类夹层玻璃; LB; 前挡风和前风窗以外. 区域钢化玻璃; Z; 前风窗. 钢化玻璃; T; 前风窗玻璃. 5 尺寸和形状 5.1尺寸偏差 平型制品和单曲面玻璃的尺寸偏差应符合表2的规定；复合曲面玻璃的尺寸偏差应符合表3的规制品长宽比大于3:1时，尺寸偏差由供需双方商定。 表 2 平型制品和单曲面玻璃的尺寸偏差 种类; 纵向及横向偏差; 曲线部偏差. 边长L; 单块面积S,M2. L≤600; 600＜L≤1200; L＞1200; S≤0.3; S＞0.3. A类夹层玻璃; 0 -2.0; 0 -3.0; 0 -3.5; 0 -3.0; 0 -4.0. B类夹层玻璃. 区域钢化玻璃; 0 -4.0. 钢化玻璃. 表3 复合曲面玻璃的尺寸偏差 种类; 基准边偏差; 纵向及横向偏差; 曲线部偏差. 长边的长度L. L≤1200; 1200＜L≤1800; L＞1800; ≤1200; 1200＜L≤1800; L＞1800. 纵向; 横向; 纵向; 横向; 纵向; 横向. A类夹层玻璃; ±1.0; 0 -2.0; 0 -2.0; 0 -2.5; 0 -2.5; 0 -3.0; 0 -4.0; 0 -2.5; 0 -4.0; 0 -4.5. B类夹层玻璃. 区域钢化玻璃; 0 -2.5; 0 -3.0; 0 -3.0; 0 -3.5. 钢化玻璃. 注 1)当制品长边长度小于、等于1 200 mm，但面积大于0. 7 m2时，其尺寸偏差应符合长边长度在200-18 00m m范围内的要求。 2）总计6. 0 mm适用于曲线部，见图2。图2中实线为设计线，虚线为玻璃周边。. 5.2弯曲度、吻合度 5.2.1平型制品的弯曲度应符合表4的规定。制品长宽比大于3：1时，其弯曲度由供需双方商定。 表4 平型制品的弯曲度 % 种类; 弓形; 波形. A类夹层玻璃 B类夹层玻璃; 0.3; 0.3. 区域钢化玻璃 钢化玻璃; 0.5; 0.3. 5.2.2 侧窗单曲面玻璃的吻合度应符合表5的规定。 表 5 侧窗单曲面玻璃的吻合度 mm 种类; 边别; 边长L. L≤600; 600＜L≤1200; L＞1200. A类夹层玻璃 B类夹层玻璃 钢化玻璃; 直边≤; 2.0; 2.5; 3.5. 弯曲边≤; 2.5; 3.0; 4.0. 5.2.3 复合曲面玻璃的吻合度应符合表6的规定。 表6 复合曲面玻璃的吻合度 种类; 长边的长度L. L≤1200; 1200＜L≤1800; L＞1800. A类夹层玻璃 B类夹层玻璃; ≤; 2.5; 3.5; 4.0. 区域钢化玻璃 钢化玻璃; 浅弯; 3.0; 3.5; 4.0. 深弯; 3.5; 4.0; 4.0. 注：当制品长边长度小于、等于1 200 mm，但面积大于0. 7 m2时，其吻合度应符合长边长度在1 200-1 800 mm范围内的要求. 6 外观要求 6．1 外观质量 制品的外观质量应符合表7的规定。 表7 外观质量 缺陷; 前风窗玻璃; 前风窗以外玻璃. 中央部; 周边部. 长度不大于0.8mm的气泡; 不允许密集存在; 不影响视线的不限. 长度大于0.8mm的气泡; 不允许存在; 任意150mm*500mm长方形内允许长度小于2mm的1个; 直径300mm的园内允许长度小于5mm的1个. 轻划伤（500mm处观察不可见）; 不允许密集存在; 不影响视线的不限. 宽度不大于0.5mm的重划伤; 不允许存在; 任意150mm*500mm长方形内总长度不超过10mm; 直径300圆内总长度不超过30mm. 线道; 不允许存在; 30mm边部允许宽0.5mm以下的1条. 波筋; 之允许纵向波筋，看出波筋最大角度（观察方向与玻璃间的夹角）为：. 15°; 15°; 30°. 结石; 不允许存在; 任意150mm*500mm长方形内允许长度小于2mm的1个; 直径300mm圆内允许小于2mm的一个，后窗玻璃不允许存在. 裂纹; 不允许存在. 节瘤; 不允许存在; 波及范围不大于3mm的2个. 模具痕迹; ——; 不超过周边15mm; 不超过周边20mm. 挂钩印迹; ——; 挂钩印迹中心与玻璃边缘的距离不得大于12mm. 胶合层气泡; 不允许存在; 任意150mm*500mm长方形内允许长度小于2mm的1个; 直径300mm的圆内允许2mm以下的1个. 胶合层杂质; 长度小于0.5mm的不允许密集存在，0.5-1mm的允许1个; 长度小于0.5mm的不允许密集存在，任意150mm*500mm长方形内允许0.5-1.5mm的2个; 直径300mm的圆内允许长度0.5-2mm的2个. 绒毛; 总长度不大于15mm; 总长度不大于50mm; 不允许密集存在. 注 1 任意直径300 mm圆内，规定范围内的气泡、划伤、线道、节瘤、结石、胶合层气泡、胶合层杂质、绒毛等缺陷同时存在不允许超过三项，且不允许密集存在。 2 对彩虹等其他外观缺陷的规定由供需双方商定。 1)中央部及周围部的划分如图3及图搜所示。 2)密集存在指缺陷间距小于50 mm。. 6.2 周边质量 制品的周边质量必须符合表8的规定。 表8 周边质量 边部划分; 裸露边; 非裸露边. 滑动边; 固定边. 周边要求; 抛光边或细磨边（如果磨圆边。曲率半径由供需双方商定）; 粗磨边或倒棱边. 缺陷; 爆边; 长为0.5-1mm的不允许密集存在，1mm以上的不允许存在; 每米允许长不大于10mm，宽不大于4mm，深不大于厚度三分之一的3个以上，其中长4-10mm、宽2-4mm，深度不大于厚度三分之一的不超过4个. 叠差; 不允许存在; 1.0mm以下; 1.5mm以下. 脱胶及胶合层变色; 不允许存在; 距边缘13mm内允许宽2-5mm、长8mm以下的1个; 距边缘5mm范围内不做规定. 倒圆残留（亮斑）; 直径3mm以下或1.5mm*10mm以下的不超过3个. 缺角; 不允许存在; 半径为5mm圆弧内的缺角，允许深3mm以下的1个，但需将角磨圆. 7 试验方法 了．1 尺寸偏差 7.1.1 检验平型制品的尺寸偏差时，应将制品水平放在检验样架上，使其紧靠样架的一边（角），在对边（角）用塞尺测量制品与样架边之间的间隙。 7.1.2 检验弯型制品的尺寸偏差时，先确定制品的基准边。将基准边和检验样架上与之对应的基准线吻合，并使制品对于祥架左右的基准线距离大致相等，测得制品相对于样架基准线的误差，即基准边（图1中A)、纵向（图1中B)、横向（图1中C）及曲线部（图1中D）的尺寸偏差。 7.2 弯曲度 测量平型制品的弯曲度时，将其垂直立放，用钢直尺水平地靠近玻璃表面进行测量。弓形时以弧高除以弦长的百分比表示，波形时以波峰（或波谷）的高度除以波峰至相邻波峰（或波谷至相邻波谷）的距离的百分数表示。 7.3 吻合度 测量弯型制品的吻合度时，将制品按7.1.2的检验状态放置，用塞尺测量制品与检验样架之间的最大间隙。 7.4 外观质量 一般的外观缺陷用目视检查，对着均匀照明的磨砂玻璃的背景，距样品玻璃500m m处观察，在磨砂玻璃后面用大于300 ix的白光透过。检验时应避免阳光直射样品玻璃。 8 检验规则 8.1 抽样与组批规则 8.1.1 前风窗玻璃的尺寸偏差和外观质量检验按表9进行抽样。前风窗以外玻璃的尺寸偏差和外观质量检验按表10进行抽样。 8.2 判定规则 一批玻璃的样本中，若不合格数等于或大于表9或表10的不合格判定数，则认为该批产品尺寸偏差和外观质量不符合要求。 表 9 前风窗玻璃尺寸 、外观检验抽样表 批量范围 片; 样本大小 片; 尺寸; 外观. AE; RE; AE; RE. ≤50; 8; 1; 2; 1; 2. 51-90; 13; 1; 2; 2; 3. 91-150; 20; 2; 3; 3; 4. 151-280; 32; 3; 4; 5; 6. 281-500; 50; 5; 6; 7; 8. 501-1200; 80; 7; 8; 10; 11. 1201-3200; 125; 10; 11; 14; 15. 注： 1）AE为合格判定数 2）RE为不合格判定数. 表10 前风窗以外玻璃尺寸、外观检验抽样表 批量范围 片; 样本; 样本大小片; 累计样本大小片; 尺寸; 外观. AE; RE; AE; RE. ≤50; 第一 第二; 5 5; 5 10; 0 1; 2 2; 0 3; 3 4. 51-90; 第一 第二; ＜8 ＜8; ＜8 16; 0 3; 3 4; 1 4; 3 5. 91-150; 第一 第二; 13 13; 13 26; 1 4; 3 5; 2 6; 5 7. 151-280; 第一 第二; 20 20; 20 40; 2 6; 5 7; 3 9; 6 10. 281-500; 第一 第二; 32 32; 32 64; 3 9; 6 10; 5 12; 8 13. 501-1200; 第一 第二; 65 50; 50 100; 5 12; 9 13; 7 18; 11 19. 1201-3200; 第一 第二; 80 80; 80 160; 7 18; 11 19; 11 26; 16 27.