- 普通平板玻璃尺寸系列

普通平板玻璃尺寸系列 1 适用范围 本标准规定了普通乎板玻璃主要规格，适用于生产厂、建筑门窗设计及各类用户选用。也可作为普通平板玻璃采购、计划分配的指南。 2 尺寸系列 2.1尺寸采用国际单位制注, 注：有出口产品的企业，仍暂用英制单位见表2, 2.2 尺寸范围见表 1。 表 1 mm 厚度; 长度; 宽度. 最小; 最大; 最小; 最大. 2; 400; 1300; 300; 900. 3; 500; 1800; 300; 1200. 4; 600; 2000; 400; 1200. 5; 600; 2600; 400; 1800. 6; 600; 2600; 400; 1800. 2.3 长、宽尺寸比不超过2.5, 2.4 长、宽尺寸的进位基数均为50mm。 3 规格 经常生产的主要规格见表 2。 表 2 尺寸 mm; 厚度，mm; 备注(in). 900 x 600; 2,3; 36 x 24. 1000 x 600; 2,3; 40 x 24. 1000 x 800; 3,4; 40 x 32. 1000 x 900; 2,3,4; 40 x 36. 1100 x 600; 2,3; 44 x 24. 1100 x 900; 3; 44 x 36. 1100 x 1000; 3; 44 x40. 1150 x 950; 3; 46 x 38. 1200 x 500; 2,3; 48 x 20. 1200 x 600; 2,3,5; 48 x 24. 1200 x 700; 2,3; 48 x 28. 1200 x 800; 2,3,4; 48 x 32. 1200 x 900; 2,3,4,5; 48x36. 1200 x 1000; 3,4,5,6; 48 x 40. 1250 x 1000; 3,4, 5; 50 x 40. 1300 x 900; 3,4,5; 52 x 36. 1300 x 1000; 3,4,5; 52 x 40. 1300 x 1200; 4,5; 52 x 48. 1350 x 900; 5,6; 54 x 36. 1400 x 1000; 3,5; 56 x 40. 1500 x 750; 3,4,5; 60 x 30. 1500 x 900; 3,4,5,6; 60 x 36. 1500 x 1000; 3,4,5,6; 60 x 40. 1500 x 1200; 4,5,6; 60x48. 1800 x 90; 4,5,6; 72x36. 1800 x 1000; 4,5,6; 72 x 40. 1800 x 1200; 4,5,6; 72x48. 1800 x 1350; 5,6; 72x54. 2000 x 1200; 5, 6; 80 x 48. 2000 x 1300; 5,6; 80 x 52. 2000 x 1500; 5, 6; 80x60. 2400 x 1200; 5, 6; 96x48. 4 其他 特殊及专用规格，产、需双方协商解决。 附加说明： 本标准由国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃研究院起草。 本标准主要起草人马百林。