- 平板玻璃术语

中华人民共和国国家标准 平板玻璃术语 Standard definitions of terms relating to flat glass 1主题内容与适用范围 本标准规定了平板玻璃的品种、物化性能、原料、熔窑、熔化、成形、切裁、缺陷与检验方法等主要方面的有关术语的定义。 本标准适用于平板玻璃的生产与产品所涉及的术语解释。 2 平板玻璃品种 2.1 平板玻璃 flat glass 板状的硅酸盐玻璃。 2.2 普通平板玻璃 sheet glass 用垂直引上法和平拉法生产的平板玻璃。 2.3浮法玻璃 float glass 用浮法工艺生产的平板玻璃。 2.4吸热玻璃 heat absorbing glass 能吸收大量的红外线辐射能而又保持良好可见光透过率的平板玻璃。 2.5热反射玻璃 heat reflecting glass 具有较高的热反射能力而又保持良好透光性能的平板玻璃。 2.6压花玻璃 figured glass 用压延法生产，表面带有花纹图案，透光而不透明的平板玻璃。 2.7夹丝玻璃 wired glass 用压延法生产的内部夹有金属丝或网的平板玻璃。 3 平板玻璃物化性能 3.1析晶 crystallization 玻璃液中产生晶体的现象。 3.2软化点 softening point 相应于玻璃粘度为106.6Pa · s时的温度。又称软化温度。 3.3应变点 strain point 相应于玻璃粘度为 1013.5-13. 6Pa·s时的温度，在该温度下，玻璃内应力开始消除。 3.4转变温度 transformation temperature 相应于玻璃粘度为 1012Pa·s 时的温度。在该温度下，玻璃的折射率、比热、热膨胀系数发生突变。 3.5应力 stress 由于玻璃内部存在温差或因化学组成不均匀导致结构上的不均匀，以及当有外力作用时而在其内部单位截面上产 生的相互作用力。 3.6密度 density 玻璃单位体积的质量。 3.7化学稳定性 chemical stability 玻璃抵抗气体、水、酸、碱、盐或各种化学试剂侵蚀的能力。 4 平板玻璃原料 4.1 砂岩 sand stone 石英（Sio2）颗粒被胶结而成的沉积岩。 4.2 硅砂 quartz sand 以石英为主要成分的天然砂。 4.3 长石 feldspar 含钾、钠、钙的硅铝酸盐长石族矿物的总称。 4.4 石灰石 limestone 碳酸钙类岩石。 4.5 白云石 dolomite 碳酸钙与碳酸镁的复盐岩石。 4.6 萤石 fluorite 氟化钙的天然矿物。 4.7 纯碱 soda ash 无水碳酸钠。 4.8 芒硝 salt cake 无水硫酸钠。 4.9 碳粉 carbon 以碳为主要成分的粉末。 4.10 助熔剂 flux 加速玻璃原料熔融的物质。 4.11 澄清剂 refining agent 对玻璃液起澄清作用的物质。 4.12 氧化剂 oxidizing agent 在氧化还原反应中，对其他物质起氧化作用而自身被还原的物质。 4.13 还原剂 reducing agent 在氧化还原反应中，对其他物质起还原作用而自身被氧化的物质。 4.14 着色剂colouring agent 使玻璃着色的物质。 4.15脱色剂 decolourize agent 减弱玻璃着色的物质。 4.16 粉碎 comminution 将大块的矿物原料或结块的化工原料加工成粉料的过程。 4.17 筛分 screen classification 将粉料按粒度分离的过程。 4.18称量 metage 在配料过程中，用衡器称取物料的操作过程。 4.19混合 mixture 使两种或多种粉料相互分散而达到均匀状态的过程。 4.20配料 batching 根据玻璃料方，进行称量、混合，制成配合料的过程。 4.21配合料 batch 经配料制成的混合物。 4.22生料 raw batch 不含熟料的配合料。 4.23熟料 grog 作为原料使用的碎玻璃。 4.24粒化料 pelletizing batch 用生料加工成的颗粒状料。 4.25压块料 brinqueting batch 用生料压成的块状料。 4.26分料 segregation 粉料由于粒度、密度不同在储存或运输过程中产生的离析现象，又称分层。 4.27纯碱飞散率 loss soda ash percentage 配合料中纯碱内未参与反应的氧化钠量与纯碱所含氧化钠总量之比值（以百分数表示）。 4.28芒硝含率 salt cake content 芒硝引入的氧化钠量与芒硝和纯碱引入的氧化钠总量之比值（以百分数表示）。 4.29碳粉含率 powdered carbon content 碳粉引入的碳量与芒硝引入的硫酸钠量的比值（以百分数表示）。 4.30萤石含率 fluorite content 萤石引入的氟化钙量与生料总量的比值（以百分数表示）。 4.31熟料含率 cullet adding 配合料中的熟料量与配合料总量的比值（以百分数表示）。 4.32熔成率 batch changing into melt rate 熔成单位玻璃液量与所需生料量的比值（以百分数表示）。 5平板玻璃熔窑 5.1玻璃熔窑 glass melting furnace 用耐火材料砌成的熔制玻璃的热工设备。 5.2熔化部 melting end 池窑中矮碱、卡脖等装置之前的部位。 5.3冷却部 cooling end 池窑中位于熔化部之后，通路或流道之前的部位。 5.4通路 canal 玻璃熔窑中，冷却部末端至大梁砖之前的通道。 5.5成形室 drawing chamber 玻璃液形成玻璃带的区域。 5.6耳池 auriculate bath 位于池窑的熔化部、冷却部两侧的小池。 5.7池壁 side wall 构成玻璃窑池的池墙。 5.8 胸墙 breast wall 池窑两侧池壁与大碳之间的窑墙。 5.9 矮碳 flying arch 位于熔化部和冷却部窑体之间分隔气体空间的拱形窑体结构。 5.10 卡脖 neck 熔化部与冷却部之间的缩窄部分，是池窑的一种分隔设施。 5.11 流道 runner 玻璃液从池窑进入流槽的通道。 5.12 流槽 spout 玻璃液从流道流入锡槽的通道，由耐侵蚀、抗冲刷性能好的耐火材料制成。 5.13 小炉 port 煤气的预燃设备。在烧重油或其它液体燃料时，作为供给助燃空气的设备。 5.14 蓄热室 regenerator 吸收并储存烟气热量、对助燃空气和气体燃料进行预热的设备。 5.15格子体 checker 蓄热室中用耐火砖砌成的格孔状构体。 5.16换向器 reversal device 为周期性地向窑内送入空气、气体燃料及由窑内排出烟气而设置的气体换向设备。 5.17 烟道闸板 flue damper 用来改变烟道流通面积，以调节气体的流量和窑压的一种装置。 5.18 闸板开度 opening of damper 通道内闸板处打开部分的截面积。 5.19窑体保温 insulation of furnace wall 在窑体外侧使用隔热材料以减少窑体散热的措施。 5.20 保窑 protecting furnace 为延长玻璃熔窑的生产周期而采取的保护窑体的措施。 5.21热修 hot repair 在玻璃熔窑运行中，对窑体烧损部位修复的操作。 5.22 冷修 cold repair 玻璃熔窑停火冷却后进行大修的过程。 5.23 放玻璃水 tapping 玻璃熔窑冷修前将熔窑内的玻璃液放出的过程。 5.24 烤窑 heating up 新建或冷修完的熔窑，由点火开始按升温曲线使熔窑升至作业温度的过程。 5.25 过大火 heating with normal burner 烤窑过程中，当达到一定的温度（750`C左右）时，取消临时燃烧装置而改用正常生产的燃烧装置，继续使窑体升温的过程。 5.26 炉龄 furnace life 熔窑两次冷修之间的连续生产时间，以年或月表示。 5.27熔窑热效率 heat efficency of furnace 玻璃熔窑有效利用的热量占总收入热量的比值（以百分数表示）。 6 平板玻璃熔化 6.1 熔化 melting 配合料熔融成玻璃液的过程。 6.2 熔化温度 melting temperature 配合料在熔窑内熔融时的某一温度范围，通常以玻璃液粘度为 10'" 'Pa一 时的相应温度，定为熔化温度。 6.3 熔化温度制度 temperature regulation for glass-melting 在玻璃熔化过程中，规定的沿窑长方向上的温度分布。 6.4 投料 batch charging 配合料投入熔窑的过程。 6.5 泡界线 foam line 在池窑的熔化部，由配合料熔融形成的覆盖在玻璃液面上的泡沫层与熔融好的玻璃液面间的明显界线。 6.6 跑料 running 窑内没有熔化好的配合料跑出泡界线以外。 6.7 飞料 batch carry-over 配合料在输送和投料时的飞散现象。 6.8 倒料 batch turnning 调整玻璃熔窑内料堆、泡界线等位置的操作过程。 6.9 结料 batch cake 粉料或配合料存放时间过长而结成的块料。 6.10 料堆 float batch 熔窑内浮在玻璃液面上尚未熔融成玻璃液的配合料。 6.11 鼓泡 bubbling 将净化的压缩空气或氮气直接鼓入到窑底玻璃液中形成气泡，促进玻璃液的澄清和均化的方法。 6.12 搅拌 stirring 利用机械设备搅动玻璃液，加速玻璃液均化的操作。 6.13 富氧燃烧 oxygen-enriched 在助燃空气中掺入一定量的氧气加强燃烧的措施。 6.14 浸没燃烧 immersion combustion 在玻璃液面下部插入喷嘴，使燃料在玻璃液内部燃烧的方式。 6.15 辅助电熔 electric boosting 以燃料加热为主的池窑中，同时采用电能加速配合料熔融的措施。 6.16 预热 preheating 燃料或空气进入熔窑前的预加热过程。 6.17 蓄热 heat accumulation 蓄热室中的格子体吸收并储存烟气中的热量的过程。 6.18 风冷 air cooling 靠空气的流动把热量带走，以降低温度的方法。 6.19 窑压 furnace pressure 窑内火焰空间气体的静压力。 6.20 雾化 atomization 把燃料油变成雾状微小颗粒的过程。 6.21 雾化介质 atomization medium 雾化用的气体，亦称雾化剂。 6.22火根 root of flame 火焰的始发端。 6.23火稍 end of flame 火焰的末端。 6.24火焰发飘 flame drifting 火焰刚性差，向上飘散。 6.25火焰亮度 brightness of flame 火焰的明亮程度。 6.26火焰覆盖面积 flame covered 火焰在玻璃液面上的铺展面积。 助燃空气 secondary air 为使燃料充分燃烧送入的空气。 6.28空气过剩系数 coefficient of excess air 燃料燃烧时实际所用空气量与理论所需空气量的比值（以百分数表示）。 6.29氧化焰 oxidizing flame 空气过剩系数大于 1的火焰。 6.30中性焰 neutral flame 空气过剩系数等于 1的火焰。 6.31还原焰 reducing flame 空气过剩系数小于1的火焰。 6.32换火 reversal 蓄热室池窑定时或定温地改换火焰流动方向的一项操作。 6.33换火周期 reversal interval 两次换火的间隔时间。 6.34液面 metal level 玻璃液的上表面。 6.25芒硝水 water of salt cake 漂浮在玻璃液面上的熔融芒硝。 6.36浮渣 float slag 漂浮在泡界线外液面上未完全熔化好的配合料。 6.37澄清 refining 从玻璃液中消除气泡的过程。 6.38澄清温度 refining temperature 澄清时的温度，相应于玻璃粘度接近10 Pa一 的温度。 6.39均化 homogenize 在高温下，使玻璃液化学组成逐渐趋向一致的过程。 6.40四大稳 four large stabilizing 原料、燃料、熔化、成型四大要素的稳定。 6.41四小稳 four small stabilizing 在玻璃配合料的熔制过程中，熔化温度、窑压、液面积、泡界线的稳定。 6.42冷却面积 cooling area 从卡脖之后到成型室之前的全部池窑面积。 6.43 熔化面积 melting area 从投料池末端到最末一对小炉中心线外一米处的池窑面积（平方米）。 6.44 熔化量 melting quantity 熔窑每昼夜所能熔化的玻璃液量（吨／日）。 6.45熔化率 melting rate 熔窑单位熔化面积每昼夜熔化的玻璃液量（吨／平方米 ·日）。 7 平板玻璃成形 7.1 成形 forming 由玻璃液形成玻璃带的过程。 7.2 有槽垂直引上法 Fourcault process 平板玻璃成形方法之一。在玻璃池窑成形室的玻璃液中压入槽子砖，在静压作用下玻璃液从槽子口涌出。依靠垂直引上机石棉辊的拉力，连续地向上拉引成形，并在机膛内完成冷却和退火。 7.3 无槽垂直引上法 Pittsburgh process 平板玻璃成形方法之一。在成形室玻璃液下沉入引砖，玻璃液直接从自由液面用垂直引上机向上拉引成形，并在引上机膛内进行冷却和退火。 7.4 对辊法 Asahi process 从有槽垂直引上法发展而来的平板玻璃垂直引上方法。用一对大小形状相同的辊子平行地放置在成形室的玻璃液中，玻璃液通过两辊间的缝隙连续地向上拉引，并在引上机膛内进行冷却和退火。 7.5 平拉法 Colburn process 平板玻璃成形方法之一。此法又有深池、浅池两种。玻璃液从成形室的自由液面连续地向上拉引，当玻璃带上升到一定高度时，借助转向辊转为水平方向，随即进入平拉室，再经退火。 7.6 压延法 Rolling process 平板玻璃成形方法之一。用一根或一对水冷的金属辊将玻璃液滚压延展成玻璃带。 7.7 浮法 Float process 先进的平板玻璃成形方法。玻璃液从熔窑经流槽流到并浮在有保护气体的金属液面上，形成厚度均匀，两表面平行、平整和火抛光的玻璃带，再经退火。 7.8垂直引上机 vertical drawing machine 垂直引上法拉引平板玻璃的主要设备。主要由若干对石棉辊和鱼鳞板组成。玻璃带在其中连续拉引退火和冷却。 7.9 槽子砖 debiteuse 有槽垂直引＿L法制造平板玻璃的成形模，为中间有一条中部宽两端稍窄缝隙的耐火砖。 7.10 引砖 draw bar 无槽垂直引上法用以稳定玻璃板根以及调节引上室表层玻璃液温度的耐火砖。 7.11 换槽子（或引砖） changing debiteuse 用新槽子砖（或引砖）替换旧槽子砖（或引砖）的操作。 7.12 铲槽子 scraping debiteuse 铲除槽子砖表面的脏玻璃液与杂物的操作。 7.13 压槽子 suppressing debiteuse down 将槽子砖压入玻璃液中一定深度的操作。 7.14 对辊 Asahi process drawing rollers 对辊法生产平板玻璃的成形模，是一对大小形状相同中间细两头粗的耐火辊子。 7.15转向辊 bending roller 平拉法生产平板玻璃中，使玻璃带由垂直方向转为水平方向的耐热钢辊。 7.16小眼温度 temperature of orifice 大梁砖前面玻璃液的温度。 7.17槽u温度 temperature of debiteuse mouth 槽日中部玻璃液的温度。 7.18板根 meniscus 从槽口或自由液面拉引玻璃带时，由于拉引力及玻璃表面张力的作用，槽口附近的玻璃带强烈收缩形成的可塑状锥形玻璃液。 7.19板根肥大 large and thick meniscus 有槽引上成形中，槽子砖压入玻璃液中过深或玻璃液温度高、粘度小或液面过高时，造成板根形状扩大和不稳定。 7.20上炉 drawing up 垂直引上法和平拉法开始拉引玻璃的操作过程。 7.21看炉 watching chamber 垂直引上法和平拉法中在炉门操作口监视玻璃原板，发现异常现象以便及时排除的操作。 7.22掉炉 drawing-off 指引上室内的玻璃原板突然下坠造成停产的事故。 7.23打炉 drawing chamber 按生产计划进行的更新玻璃原板的非生产性操作。 7.24打炉周期 。ycle of drawing-chamber 两次打炉之间的连续生产时间。 7.25烧炉 firing drawing-chamber 打炉后用燃料把引上室内玻璃液加热到一定温度的操作过程。 7.26舀玻璃水 stiring melt 将引上室内温度较低、含有结晶的脏玻璃液舀出的操作。 7.27烧边火 side firing 引上室内加热玻璃原板边子以维持和调节原板边子温度的火焰。 7.28燎裂子 firing crack 在引上机膛中原板出现裂纹时，用火焰直接烧燎纹头，将纹头止住或将纹头引向边部的操作。 7.29架疙瘩 passing knots over 当玻璃原板上出现的疙瘩或砂粒运行到引上机石棉辊子处时，为防止原板被挤压破碎而将石棉辊逐道拉开让疙瘩、砂粒通过的操作。 7.30掏渣 de-drossing 清除耳池中浮渣的操作。 7.31锡槽 tin bath 浮法生产中，装有锡液以浮载玻璃液、完成玻璃带成形过程的热工设备。 7.32过渡辊台 life up rollers 浮法生产中，使玻璃带从锡槽过渡到退火窑中的一种辊道装置。 7.33沾边 wetting edge 在锡槽高温区，玻璃带与锡槽侧壁粘附的现象。 7.34满槽 fulled bath 流入锡槽的玻璃液量大于拉引量，造成玻璃液铺满锡槽的现象。 7.35漏锡 tin leaking 由于某些原因使锡槽产生裂缝，致使锡液漏出的现象。 7.36保护气体 atmosphere 为了避免锡槽中锡被氧化而充入的弱还原性气体，通常是经过提纯的氮气和少量氢气组成的混合气体。 7.37玻璃平衡厚度 equilibrium thickness 浮在锡液上的玻璃带，在没有任何外力作用下自然摊平所形成的厚度值。 7.38拉边器 edge roller 平板玻璃生产中用以固定玻璃板边位置和玻璃带宽度的装置。 7.39跑边 glass edges deviation 玻璃原板边子失去控制，原板宽度发生异常变化的现象。 7.40挡边 keeping up the side 用摆放在槽子口两端的小方砖、三角砖或大头砖进行一系列调整板边的操作。 7.41修边 trimming edges 对原板边子进行修理，以维持正常引上操作。 7.42改板 changing substance of ribbon 改变玻璃原板厚度或宽度的操作过程。 7.43放边 widening ribbon 加宽原板宽度的操作。 7.44缩边 narrowing ribbon 适当缩窄原板宽度的操作。 7.45炸边 crack edges 当原板边部存在应力紊乱或应力过大时，造成板边破裂的现象。 7.46退火 annealing 成形后的平板玻璃，以一定的速度冷却，以降低和均匀热应力的热处理过程。 7.47退火窑 annealing lehr 使玻璃带以一定的速度冷却以降低和均化热应力的热工设备。 7.48采板 snap 从玻璃带上册断、取下玻璃原板的操作。 7.49 原板 raw sheet 册断、取下的规定尺寸的玻璃板。 7.50合格原板 qualified raw sheet 原板中的合格部分。 7.51引上速度 drawing speed 垂直引上法生产中，单位时间拉引的玻璃原板的长度（米／小时）。 7.52拉引速度 stretching speed 浮法、平拉法生产中，单位时间拉引的玻璃原板的长度（米／小时）。 7.53引上率（拉引率） drawing rate 拉引的合格原板总面积与拉引的原板总面积之比值（以百分数表示）。 7.54原板破损率 breakage rate of raw sheet 拉引过程中，原板破损的面积与拉引的原板总面积之比值（以百分数表示）。 7.55原板废品率 reject rate of raw sheet 拉引过程中，原板废品总面积与拉引的原板总面积之比值（以百分数表示）。 8 平板玻璃切裁 8.1切裁 cut 按照预定的规格尺寸将玻璃原板切成成品的过程。 8.2切裁率 yield of glass sizing 切裁成的平板玻璃成品面积与合格玻璃原板面积之比（以百分数表示）。 8.3选片 option panel 按照质量标准剔出不合格玻璃的操作。 8.4装箱破损率 failure percentage 装箱过程中破损的玻璃面积与交付装箱的合格玻璃面积的比值（以百分数表示）。 8.5总成品率 percentage of pass 入库玻璃面积与拉引的原板总面积之比值（以百分数表示）。 8.6标准箱 standard case 以2毫米厚的玻璃10平方米为一标准箱。 8.7重量箱 weight case 以2毫米厚的玻璃 10平方米，50公斤重为一重量箱。是平板玻璃产品的计量单位。 8.8折算系数 conversion factor 各种不同厚度的平板玻璃换算成相当于2 mm厚度玻璃所用的系数，有标准箱折算系数和重量箱折算系数两种（见表1、表2）。 表 1 标准箱折算系数 玻璃厚度 mm; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12. 折算系数; 1; 1.6; 2.5; 3.5; 4.5; 6.5; 8.5; 10.5. 表 2 重量箱折算系数 玻璃厚度 mm; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12. 折算系数; 1; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0. 9 平板玻璃缺陷与检验方法 9.1 波筋 wave 普通平板玻璃表面呈现出与拉引方向一致的条纹。 9.2 波纹 streak 玻璃表面微小起伏不平的纹理。 9.3 裂口 crack 垂直引上生产中，原板出现的裂纹、裂痕，较小的裂口为压口，较大的裂口为裂子。 9.4 结石 stone 玻璃中的固体物质。有原料结石、耐火材料结石、析晶结石等。较小的结石称砂粒。 9.5 疙瘩 knot 完全或部分熔化成玻璃态的半透明或不透明的节状结石，往往有波及范围。 9.6 气泡 bubble 玻璃中的气体夹杂物。呈圆形、椭圆形、线状和点状等。 9.7 开口泡 broken blister 玻璃表面泡壁破裂的气泡。 9.8 线道 thread 玻璃上呈现的明显细的线条。 9.9 划伤 scratch 玻璃表面被硬物摩擦、刻划所留下的伤痕。 9.10 辊子伤 roller scratch 玻璃在拉引过程中因辊子所造成的擦伤。 9.11 轴花 roller bump 在垂直引上过程中塑性玻璃带被石棉辊子挤压后表面呈现的压痕。 9.12 麻点 mottling 用平拉法生产平板玻璃，玻璃带经过转向辊时，由于转向辊精度不高或腐蚀、变形等原因，而在玻璃带上造成的小压痕。 9.13 沾锡 tin pick-up 玻璃带经锡槽时，其下表面沾上的锡膜。 9.14 光畸变点 spot distortion 在浮法玻璃的表面能产生光学变形的斑点。 9.15 雾斑 hot end dust 浮法玻璃的表面存在雾状的斑点，在显微镜下观察，是一些密集的开口小泡。 9.16 发霉 weathering of glass 玻璃表面发生化学变化，出现白色或彩虹状的斑痕，严重时引起粘片。 9.17 夹杂物 inclusion 浮法玻璃中的固体杂质。 9.18 断丝 broken wire 夹丝玻璃金属网（丝）折断或焊接脱开的现象。 9.19 网歪斜 out of square for wire 夹丝玻璃的金属网在水平面内的变形现象。 9.20 破皮 sheel 玻璃表面局部剥落的现象。 9.21 偏斜 out of square 玻璃板切裁形状与规定形状发生偏差造成歪斜的现象。 9.22 边部缺陷 edge fault 玻璃板边局部凸出或残缺等现象。 9.23 点光源法 method of dot light source 普通平板玻璃外观质量检测方法之一。用强集中光源，透射玻璃样品使其在屏幕上成像，与普通平板玻璃标准样板相比较，测量玻璃的波筋、轴花等缺陷。确定玻璃等级。 9.24 斑马法 zebra (crossing) method 浮法玻璃外观质量检测方法之一。透过玻璃样品观察屏幕上斜线的变形程度，测量玻璃的光学变形角，确定玻璃等级。