- 夹丝玻璃标准

Jc 433—91 主题内容与适用范围 本标准规定了夹丝玻璃的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输及贮存要求。 本标准适用于镶嵌在建筑物的门、窗、隔墙以及防火、防震等用途的夹丝玻璃。 引用标准 GB 12513 镶玻璃构件耐火试验方法 GB J45 高层民用建筑防火设计规范 术语 3.1 夹丝压花玻璃：在压延过程中夹入金属丝或网，一面压有花纹的平板玻璃。 3.2 夹丝磨光玻璃：表面进行磨光的夹丝玻璃。 4产品分类 4.1 产品分为夹丝压花玻璃和夹丝磨光玻璃两类。 4.2 产品按厚度分为：6,7,10 mm. 4.3 产品按等级分为：优等品、一等品和合格品。 4.4 产品尺寸一般不小于600 mm X 400 mm，不大于2 000 mm X 1 200 mm. 5技术要求 5.1 丝网要求 夹丝玻璃所用的金属丝网和金属丝线分为普通钢丝和特殊钢丝两种，普通钢丝直径为0.4mm 以上，或特殊钢丝直径为0.3 mm以上。夹丝网玻璃应采用经过处理的点焊金属丝网。 5.2 尺寸偏差 长度和宽度允许偏差为±4. 0 mm, 5.3 厚度偏差 厚度允许偏差应符合表 1规定 表 l mm 厚度; 允许偏差范围. 优等品; 一等品、合格品. 6; ±0.5; ±0.6. 7; ±0.6; ±0.7. 10; ±0.9; ±1.0. 5.4 弯曲度 5.4.1 夹丝压花玻璃应在 1.0％以内。 5.4.2 夹丝磨光玻璃应在 0.5％以内。 5.5 玻璃边部凸出、缺口、缺角和偏斜 玻璃边部凸出、缺口的尺寸不得超过6 mm，偏斜的尺寸不得超过4 mm。一片玻璃只允许有一个缺角，缺角的深度不得超过 6 mm。 5. 6 外观质量 产品外观质量应符合表 2规定。 表 2 项目; 说明; 优等品; 一等品; 合格品. 气泡; 直径3～6的圆泡，每平方米面积内允许个数; 5; 数量不限，但不允许密集. 长泡，每平方米面积内允许个数; 长6～8 mm 2; 长6～10 mm 10; 长6~10 mm 10 长10 ~20 mm 4. 花纹变形; 花纹变形程度; 不许有明显的花纹变形; 不规定. 异物; 破坏性的; 不允许. 直径0.5～2mm非破坏性的，每平方米面积内允许个数。; 3; 5; 10. 裂纹; 目测不能识别; 不影响使用. 磨伤; 轻微; 不影响使用. 金属丝; 金属丝夹入玻璃内状态; 应完全夹入玻璃内，不得露出表面. 脱焊; 不允许; 距边部 30 mm 内不限; 距边部 100 mm 内不限. 断线; 不允许. 接头; 不允许; 目测看不见. 注：密集气泡是指直径100 mm圆面积内超过6个。 5.7 防火性能 夹丝玻璃用作防火门、窗等镶嵌材料时，其防火性能应达到GB J45规定的耐火极限要求。 5. 8 用户对产品尺寸、厚度、外观若有特殊要求时，可与生产厂共同协商后在合同中规定。 6 试验方法 6.1 尺寸偏差测定 用精确到1mm的钢卷尺测量。 6.2 厚度测定 用精确到0. 01 mm的千分尺在玻璃每边中点测量。其中夹丝压花玻璃的厚度是指表面花纹的最高点至背面的距离。 6.3 弯曲度测定 将试样垂直立放，当弯曲成弓形时，用精确到1 mm的金属直尺和精确到0. 01 mm的金属塞尺测量弦长和相对应的弓高。呈波形时，测量波峰到波峰（或波谷到波谷）的距离和相对应的峰高（或谷深），按下F式计算弯曲度 c： C=H/L×100 式中：c——弯曲度，％； H——弓高、峰高（或谷深）,mm; L——弦长、相邻波峰间距（或相邻波谷间距）,mm, 6.4 玻璃边部凸出、缺口、偏斜及缺角的测定 用精确到 1 mm的钢直尺测量玻璃边部凸出和缺口。 偏斜用边长1m的直角尺放在玻璃上，使角顶点和一边与玻璃边对齐，测量直角尺另一边与玻璃板边的最大距离。缺角深度是沿角平分线从角顶向内测量。 6.5 外观质量的测定 在较好的自然光线或散射光照明条件下，距样品正面600 mm处目测检验。 6.6 防火性能测定 按GB 12513进行检验。 7 检验规则 7.1 对产品的尺寸偏差，厚度偏差，弯曲度，玻璃边部凸出，缺口、偏斜缺角及外观质量等项目，按表3随机抽样检验。 表 3 片 批量; 抽样数; 允许不合格数. 1～20; 全部; 0. 21～100; 20; 3. 101～500; 30; 5. 501～1500; 40; 6. 1501~3000; 50; 7. 3001~5000; 70; 10. 多于5000; 80; 11. 若产品不合格数量小于或等于表3规定的允许不合格数，则该批产品合格。 7.2 产品防火性能项目由供需双方协议，满足 5.7条时为合格。 8 标志、包装、运输和贮存 8.1 玻璃用木箱或集装箱包装，一箱中应装同一厚度、尺寸、等级的玻璃。 8.2 每箱包装数量应与木箱强度相适应，防止因包装不良产生磨伤、破损。 8.3 包装箱上应有企业名称、产品商标、等级、厚度、尺寸、数量、包装年月和轻搬正放，小心破损和防潮湿的标志。 8.4 玻璃必须在有顶盖的干燥库房内存放，在运输和装卸时，需有防雨设施。 8.5 玻璃在贮存、运输、装卸时，箱盖向上，不得侧放或斜放，防止倾倒、滑动。 附加说明： 本标准由国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃研究院归口。 本标准由湖南省建材局、株洲玻璃厂、秦皇岛玻璃研究院负责起草。 本标准主要起草人刘嗣明、张兰芬、林贵彬、杨承平、阎正良。