- 浮法玻璃退火窑标准

中华人民共和国建材行业标准 浮法玻璃退火窑 JC/T 604一1995 1、主题内容与适用范围 本标准规定了浮法玻璃退火窑的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于浮法玻璃退火窑(以下简称退火窑)。 引用标准 GB/T 1804 一般公差线性尺寸的未注公差 GB 3003 普通硅酸铝耐火纤维毡 GB 5083 生产设备安全卫生设计总则 GB 6414 铸件尺寸公差 GB 8492 耐热钢铸件 GB 11835 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 13306 标牌 JC/T 402 水泥机械涂漆防锈技术条件 JC/T 406 水泥机械包装技术条件 415 石棉片 532 建材机械钢焊接件通用技术条件 HG/T 2601 高温承压用离心铸造合金炉管技术条件 3 术语 3.1 退火前区(A区) 在退火窑的最前端为玻璃带退火作准备的区段。 3.2 退火区(B区) 紧接A区之后的区段，玻璃带在此区内缓慢冷却至退火下限温度。 3.3 退火后区(C,D,E,F和G区) 紧接B区至退火窑出口区段的统称。 3.3.1 快速冷却区(C区) 退火后区的第一区段，玻璃带在此区内快速冷却。 13.2 过渡区(D区) C区和E区之间的过渡区段。 3.3.3 热风循环冷却区(E区) 紧接D区的区段，玻璃带在此区内热风循环冷却。 3.3.4 自然冷却区(F区) E区和G区之间的过渡区段，玻璃带在此区内的车间空气中自然冷却。 3.3.5 强制冷却区(G区) 退火后区的最后一个区段。玻璃带在此区内被强制冷却。 4 产品分类 4.1 型式 退火窑为钢壳隧道式。由壳体、输送辊道及传动装置等组成。沿长度方向分为A,B,C,D,E,F和G区。 A,B和C区钢壳带有保温层，内设电加热器和辐射冷却器;D和E区为封闭钢壳，其中E区设有热风循环冷却装置;F和G区为敞开式结构，其中G区设有强制冷却装置。 退火窑辊道的辊子由吊挂式轴承支承，通过电机无级调速驱动传动轴，由固定在传动轴和辊子轴端的螺旋齿轮副带动。 4.2规格系列 退火窑产品按玻璃原板宽度分为2.4,2.8,3.3,3.5,4.0 m5个规格。 4.3 型号 产品型号表示方法规定如下: 4.4 产品标记示例 玻璃原板宽度为3.5 m，长度为87} 5 m的浮法玻璃退火窑: 浮法玻璃退火窑TF 35-87 JC/T 604 4.5 基本参数 基本参数见表1 项目; 单位; 型号. TF24-**; TF28-**; TF33-**; TF35-**; TF40-**. 玻璃原板宽度; m; 2.4; 2.8; 3.3; 3.5; 4.0. 玻璃原板宽度; mm; 2~12; 2~19. 退火炉窑棍速度; m/h; 80~1200(无级调速). 5 技术要求 5.1 基本要求 5.1.1 退火窑应符合本标准，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。本标准中未作规定的技术要求应按国家标准、建材及机电行业有关通用技术条件的规定执行。 5.1.2 图样上切削加工部位线性尺寸的未注公差应符合GB/T 1804中m级的规定，铸件未注公差应符合GB 6414中CT12级的规定。 5.1.3 钢焊接件应符合JC 532的规定，其中焊接接头表面质量应不低于N级;焊接件的尺寸公差按B级，形位公差按F级制造。 5.1.4 重要配套件应符合有关标准的规定。 5.2 安全和环保要求 5.2.1 产品的安全、卫生要求应符合GB 5083的规定。 5.2.2 减速器、传动箱、润滑油槽和接头等不允许泄漏。 5.2.3 传动运转噪声应不大于85 dB(A), 5.2.4 防护罩安全可靠，起重吊耳牢固。 5.2. 5 设备接地应符合有关安全规定。 5.3 整机性能要求 5.3.1 基本参数应符合表1的要求。 5.3.2 退火窑壳体A,B,C区各节内填装保温材料，其性能应符合GB 3003和GB 11835的规定;填装应均匀、充实，填充密度不小于150 kg/m3. 5.3.3 退火窑冷却风管焊接应严密，不漏气。 5.3.4 各电加热器的实际功率对额定功率偏差±1.5%. 5.3.5 退灭窑壳体外侧表面的温度应不超过表2的规定。 表2 ℃ 项目; A区; B区; C区. 壳体外侧表面温度; ＜80; ＜70; ＜60. 5.3.6 辊筒材料:钢辊筒材料应符合GB 8492(或HG/T 2601)及有关标准的规定;石棉辊所用石棉片物理性能应符合JC 415中的规定。 5.3.7 钢辊筒工作表面材质密实，无疏松组织，不得有裂纹等缺陷。辊筒表面针孔的孔径和个数应不超过表3的规定。 表3 项目; 过渡辊; 可调辊; 固定辊. A、B、C区; D区以后. 辊筒表面粗糙度R*; 0.2; 0.4; 0.8; 1.6. 5.3.9 石棉辊工作表面应光滑，不应有影响使用性能的裂纹、擦伤、波纹和松动等缺陷。 5.3.10 钢辊表面对轴颈全跳动公差为。.15 mm;石棉辊表面对轴颈全跳动公差为。.25 mm, 5.3.11 辊子静平衡，辊面上的不平衡偏重应不大于1. 3 kg, 5.3.12 辊子轴头端面上应有材质、偏重方向的标记。 5.4 装配与安装要求 5.4.1 退火窑相邻节的内外钢壳的宽度错位误差不大于3 mm, 5.4.2 退火窑壳体总长度偏差为112 mm. 5.4.3 每根辊子辊面对水平基准的平行度公差为0.12 mm/m.全长上公差为0.50 mm, 5.4.4 辊道的上表面沿设备纵向应在同一平面内，允许有缓和波浪形误差，其波峰与波谷对于基准尺寸高度的偏差为±0.50 mm。 5.4.5 辊子中心线与退火窑辊道中心线垂直度公差为0.10 mm/m, 5.4.6 相邻两辊的中心线，其平行度公差在水平方向为0. 20 mm，垂直方向为0.30 mm, 5.4.7 相邻两辊子重心偏移方位相差180°. 5.5 外观和涂漆要求。 5.5.1 产品外表平整、光洁、无飞边毛刺。 5.5.2 退火窑壳体外表应涂耐热防锈油漆。除壳体内表面外，其余各非加工面应涂刷防锈漆，并符合JC/T 402的规定。 5.6 试运转要求 5.6.1 冷态试运转 5.6.1.1 总装后按5.4条的要求进行调试，合格后方能试运转。 5.6.1.2 冷态试运转时，先分段试运转，然后逐步增至全线。全线试运转时，低速(80 m/h-100 m/h)运转不低于4h;高速(1 000 m/h-1 200 m/h)运转不低于8h。各备用电机作自动切换不少于4次。 5.6.1.3 传动部位转动灵活、平稳、无异常声音。 5.6.1.4 轴承温升不大于40"C;减速箱油池温升不大于35℃。 5.6.1.5 在退火窑辊道全长上玻璃板的跑偏误差不大于10 mm, 5.6.2 热态试运转 5.6.2.1 退火窑升温前，辊道应以300 m/h速度连续运转不少于48 h;当退火窑升温至70℃后，退火窑辊道不允许中途停车。 5.6.2.2 退火窑升温、降温过程严格按照有关要求执行。 5.6.2.3 退火窑壳体各节热胀冷缩自如。 5.6.2.4 辊子的热胀冷缩自如;转动无阻卡，其辊颈不应与退火窑壳体内外密封板接触。 6 试验方法 6.1 对5. 3.2条退火窑保温材料填充密度测定，按式(1)计算: ρ=Σmi/Σvi*10-6……………………………………（1） 式中: ρ——保温材料填充密度(平均值),kg/m3; Σmi——各被测部位保温材料质量之和，g Σvi——壳体各被测部位内腔的体积之和(各被测部位体积不小于300 mm X300 mm X300 mm),mm3 i——选点数不少于5. 6.2 对5.3.3条退火窑冷却风管焊缝的严密性试验按JC 532中5.8条规定执行。 6.3 对5.3.4条退火窑电加热器的电功率的测定，按式(2)计算: N=U2/R*10-3………………………………（2） 式中: N——电功率，kW; U——电压，V; R——电热丝绕组电阻，Ω。 6.4 对5.3.5条退火窑壳体外侧表面温度测定:在距观察孔、轴孔150 mm以外用触点温度计测量。 6.5 对5.3.7条钢辊筒表面针孔用钢尺检测。 6.6 对5.3.11条辊子静平衡，以水平刀刃支承轴颈用配重法测定。 6.7 对5.6.1.5玻璃跑偏试验，将规格尺寸为5 mm X 1 500 mm X 2 000 mm玻璃板纵向放置在退火窑辊道前端，该玻璃板按生产运行方向输送至退火窑辊道的出口端，测量其跑偏量。 7 检验规则 检验分出厂检验和型式检验。 7.1 出厂检验 7.1.1 产品必须经过制造厂质量检验部门检验合格，并出具产品合格证后方能出厂。 7.1.2产品出产前应对5.1.2,5.1.3,5.2.2,5.2.3,5.3.1^-5.3.4,5.3.7 5.3.12,5.6.1.3,5.6.1.4条逐项检验合格。 7.1.3 辊道在制造厂应完成分段冷态试运转，分段辊道累计试运转长度不小于退火窑辊道总长度的30%。 7.2 型式检验 有下列情况之一时，应按本标准技术要求的全部条款进行型式检验: a. 新产品或老产品转厂生产试制定型鉴定时; b. 正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时; c. 正常生产时，每生产三至五台不少于一次; d. 产品停产二年后，恢复生产时; e. 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。 8 标志、包装、运输及贮存 8.1 退火窑应在适当而明显位置固定产品标牌，其型式与尺寸应符合GB/T 13306的有关规定，并标明下列内容: a. 制造厂名称、地址; b. 产品名称、型号; c 产品基本参数; d. 出厂编号和出厂日期; e. 产品标准号; f. 商标。 8.2 退火窑的包装应符合JC/T 406的规定，并适应陆路、水路运输的要求。 8.3 退火窑钢壳体的各段节，均应标明区段衔接标志。 8.4 辊筒表面必须进行保护性包扎，并用密封箱包装出厂口。 8. 5 退火窑应于室内贮存。 8.6 退火窑在运输或贮存时应避免与水、酸、碱和其他腐蚀性物质接触，严禁雨雪淋浸。 附加说明: 本标准由国家建材局建材机械标准化技术委员会提出并归口。 本标准由上海玻璃陶瓷机械厂负责起草，国家建筑材料工业局蚌埠玻璃工业设计研究院、国家建筑材料工业局秦皇岛玻璃工业设计研究院、中国新型建筑材料工业杭州设计研究院参加。 本标准主要起草人刘明伦、周钧、金文国、王勇、许永根。